高强耐水腻子粉(3)

摘要：本文主要概述了高强耐水腻子粉(3) 的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

1．墙面装饰腻子粉。

|  | 配比(质量份) |  |
| --- | --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 粒度为280～400目的重质碳酸钙粉 重质碳酸钙 轻质钢化粉 瓷钰添加剂 白水泥 | 750 —— 250 5 —— | —— 500 200 7 300 |

2．添加剂。

| 原 料 |  | 配比(质量份) |
| --- | --- | --- |
| 轻质钢化粉 | 明矾 尿素 石灰 水 | 2 2 1 000 100 |
| 瓷钰添加剂 | 羧丙基甲基纤维素 甲基纤维素 | 25 75 |

制备方法

(1)将工业用明矾和工业用尿素溶解在水中后，均匀洒在刚出炉的块状并去除了杂质的石灰上，待块状石灰化作粉状后，粉碎至300～400目，即成轻质钢化粉。

(2)将羧丙基甲基纤维素和甲基纤维素混合搅拌均匀，即成瓷钰添加剂。

(3)取粒度为280～400目的重质碳酸钙粉、轻质钢化粉、瓷钰添加剂，倒入干粉搅拌机内封闭，按100 r／min翻滚搅拌30 min，装袋即成内墙面装饰腻子粉。

取重质碳酸钙、白水泥、轻质钢化粉、瓷钰添加剂，倒入干粉搅拌机内封闭，按l00 r／min翻滚搅拌30 min，装袋即成外墙面装饰腻子粉。

原料配伍

内墙面装饰腻子粉中各组分质量份配比范围是：粒度为280400目的重质碳酸钙粉700～800，轻质钢化粉200～300，瓷钰添加剂4．5～5．5。

外墙面装饰腻子粉中各组分质量份配比范围是：重质碳酸钙450～550，自水泥250～350，轻质钢化粉l50-_250，瓷钰添加剂6．5～7．5。

所述轻质钢化粉中各组分质量份配比范围是：明矾l．5～2，尿素1．5～2，石灰1 000。

所述瓷钰添加剂中各组分质量份配比范围是：羧丙基甲基纤维素25～30，甲基纤维素70～75。

羧丙基甲基纤维素的黏度为5 000 mPa·s，甲基纤维素的黏度为100 000 mPa·s。

产品应用  本品为建筑墙面装饰腻子。使用时，攒腻子粉与水的比例为l：0．5或1。0．4加入水搅拌均匀，按常规批刮墙面。

产品特性   本品附着力强，耐水性能好，透气性强，不龟裂、不脱粉、延展性好，施工简便，符合环保要求。